Załącznik do Informacji o Modyfikacji

treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

z dnia 15 lipca 2015 r.

OPIS TECHNICZNY

Zadanie 6 – Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1341D na odcinku dł. ok. 1,500 km od miejscowości Łozina do granicy Powiatu, gm. Długołęka

Wrocław,  08.07.2015r.

Opracowała: Marta Parusel

WDiT

1.  INWESTOR

Powiat Wrocławski, ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław

2.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem zamówienia jest polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1341D na odcinku około 1500 mb od granicy Powiatu Wrocławskiego z Powiatem Trzebnickim do miejscowości  Łozina zgodnie z rysunkiem lokalizacji inwestycji. Prace obejmują wykonanie remontu istniejącej nawierzchni bitumicznej w zakresie wykonania częściowego frezowania nawierzchni o grubości do 4cm, a następnie wyrównanie istniejącej podbudowy poprzez wykonanie warstwy profilującej z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości po zagęszczeniu 4 cm ze wcześniejszym oczyszczeniem oraz skropieniem nawierzchni, a następnie ułożeniem warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości po zagęszczeniu 4cm. Należy również wykonać pobocza utwardzone z tłucznia kamiennego 0-31,5mm oraz wyregulować wysokościowo studzienki i wpusty uliczne – 3 szt., a także wysokościowo dopasować istniejące zjazdy do ułożonej nawierzchni.

2.1.  ZAKRES ROBÓT

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- frezowanie części  istniejącej nawierzchni o grubości 4cm

- wykonanie utwardzenia pobocza z tłucznia kamiennego 0-31,5 mm

- oczyszczenie oraz skropienie podłoża po frezowaniu,

- wykonanie warstwy profilującej nawierzchni o grubości 4 cm

- wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni o grubości 4cm,

- wysokościowe dopasowanie istniejących zjazdów do ułożonej nawierzchni

- wykonanie regulacji wysokościowej studzienek i wpustów ulicznych

3.  STAN ISTNIEJĄCY

Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej nr 1341D położony jest na terenie Gminy Długołęka.

Bitumiczna nawierzchnia jezdni posiada liczne spękania siatkowe i wykruszenia. Występują ubytki nawierzchni. Pobocze gruntowe wymaga wzmocnienia. Średnia szerokość nawierzchni kształtuje się na poziomie 5,9m.

4. STAN PROJEKTOWY

Zakres prac prowadzonych na drodze powiatowej 1341D zakłada wykonanie prac geodezyjnych , frezowania istniejącej nawierzchni, ułożenie warstwy profilującej o grubości 4cm z masy mineralno-asfaltowej, ułożenie warstwy ścieralnej o grubości 4cm z masy mineralno-asfaltowej. Gruntowe pobocze zostanie utwardzone na szerokości 0,7m i miąższości 15cm. Wpusty uliczne wyregulowane wysokościowo, wysokościowo dopasowane istniejące zjazdy do ułożonej nawierzchni,

4.1.  PARAMETRY TECHNICZNE

- standard techniczny: klasa L

- kategoria ruchu:  KR-2

- długość remontowanego odcinka: 1500mb

- szerokość jezdni istniejąca: 6,0 m

- spadek poprzeczny nawierzchni: 2%

- szerokość pobocza utwardzonego: 0,7 m

- spadek poprzeczny poboczy utwardzonych: 6%

4.2.  ROZWIĄZANIE SYTUACYJNE

Oś remontowanej drogi przyjęto w osi istniejącej drogi. Zakłada się podniesienie istniejącej niwelety drogi o grubość nałożonych warstw nawierzchni. Łącznie zakłada się wykonanie warstwy profilującej 900 t ,warstwy ścieralnej na powierzchni ok. 9000 m2, frezowanie nawierzchni 1000 m2 oraz utwardzonych poboczy 315m3, regulacja 3 szt, wpustów ulicznych-studzienek.

W ramach prowadzonych prac nie przewiduje się kolizji z uzbrojeniem podziemnym.

4.3.  WARSTWY KONSTRUKCYJNE

JEZDNIA:

- podbudowa – istniejąca konstrukcja drogi,

- warstwa  profilująca z MMA, grubość po zagęszczeniu 4cm.

- warstwa  ścieralna z MMA, grubość po zagęszczeniu 4cm.

4.4.  ODWODNIENIE DROGI

Odwodnienie powierzchniowe pasa drogowego uzyskuje się poprzez normowe spadki poprzeczne nawierzchni jezdni (2%)do istniejących wpustów ulicznych oraz pobocze 6%.

4.5 ORGANIZACJA RUCHU

Wykonawca ma obowiązek przygotować na własny koszt projekt organizacji ruchu tymczasowego na czas prowadzenia robót i przedłożyć go do zatwierdzenia można wykorzystać gotowe schematy organizacji ruchu. A następnie wprowadzić go w terenie.

4.6.  POZOSTAŁE ROBOTY I CZYNNIKI

Cały zakres robót zlokalizowany jest w istniejącym pasie drogi powiatowej. Prace budowlane  nie wprowadzą negatywnych zmian w funkcjonowaniu istniejącego środowiska, ponieważ  są  one zlokalizowane w użytkowym pasie drogi. Prace drogowe w tym ułożenie dodatkowych warstw bitumicznych – warstwy profilującej i ścieralnej ma na celu wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni oraz zapewnienie komfortowego przejazdu przedmiotową drogą.

Roboty należy wykonywać zgodnie z przepisami, zasadami i norami obowiązującymi w tym zakresie.

5.0  SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

D-M-00.00.00		WYMAGANIA OGÓLNE

D-01.00.00		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-04.03.01		OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

D-04.04.04	PODBUDOWA Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO

D-05.03.05a		NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA

D-05.03.05b		NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIĄŻĄCA I

WYRÓWNAWCZA

D-04.03.01		OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

D-04.04.04	PODBUDOWA TŁUCZNIA KAMIENNEGO

D-05.03.05a		NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA

ŚCIERALNA

D-05.03.05b		NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIĄŻĄCA

I WYRÓWNAWCZA

D-05.03.11		FREZOWANIE NAWIERZCHNI NA ZIMNO