Załącznik 5.2. do SIWZ

Nr sprawy: SP.ZP.272.35.2016.II.DT

OPIS TECHNICZNY

Zadanie 2 – Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej

nr 1946D na odcinku dł. ok. 1,9 km

od drogi Nr 1942D k/Rynakowic do m. Milejowice, gm. Żórawina

Wrocław,  30.09.2016r.

Opracował: Marcin Grzesiak

WDiT

1.  INWESTOR

Powiat Wrocławski, ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław

2.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem zamówienia jest polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1946D na odcinku około 1900 m od drogi nr 1942D k/Rynakowic do m. Milejowice wraz z wykonaniem poboczy zgodnie z rysunkiem lokalizacji inwestycji. Prace obejmują wykonanie remontu istniejącej nawierzchni bitumicznej w zakresie wykonania frezowania istniejącej nawierzchni o grubości do 4cm na włączeniach technologicznych, wykonanie remontu cząstkowego bez cięcia asfaltobetonu istniejącej nawierzchni, a następnie ułożenie warstwy profilującej z mieszanki mineralno-asfaltowej o średniej ilości 75kg/m2 i warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości po zagęszczeniu 3 cm. Należy również wykonać obustronne pobocza, zjazdy ziemne oraz zjazdy o nawierzchni i twardej według wskazania inwestora.

2.1.  ZAKRES ROBÓT

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- frezowanie technologiczne  istniejącej nawierzchni

- wykonanie utwardzenia pobocza z tłucznia kamiennego 0-31,5

- oczyszczenie oraz skropienie podłoża bitumicznego emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m2,

- wykonanie warstwy profilującej o średniej ilości 75kg/m2

- wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 3 cm

- wysokościowe dopasowanie istniejących zjazdów ziemnych i o nawierzchni twardej po ułożeniu nawierzchni

- wysokościowe dopasowanie istniejących skrzyżowań dróg ziemnych i o nawierzchni twardej po ułożeniu nawierzchni

- remonty cząstkowe masą mineralno - asfaltową na gorąco z WMB przy średniej głębokości ubytku 6 cm.

3.  STAN ISTNIEJĄCY

Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej nr 1946D położony jest na terenie gminy Żórawina.

Bitumiczna nawierzchnia jezdni posiada spękania siatkowe i wykruszenia. Występują ubytki nawierzchni. Pobocze gruntowe wymaga wzmocnienia. Średnia szerokość nawierzchni kształtuje się na poziomie 4,2m.

4. STAN PROJEKTOWY

Zakres prac prowadzonych na drodze powiatowej 1946D zakłada wykonanie prac geodezyjnych, frezowania technologicznego istniejącej nawierzchni, ułożenie warstwy profilującej o średniej ilości 75kg/m2 i ścieralnej o grubości 3 cm każda z warstw z masy mineralno-asfaltowej. Gruntowe pobocze zostanie utwardzone na szerokości 0,5m i miąższości 5cm.

4.1.  PARAMETRY TECHNICZNE

- standard techniczny: klasa L

- kategoria ruchu:  KR-2

- długość remontowanego odcinka: 1900mb

- szerokość jezdni istniejąca: ok. 4,2 m

- spadek poprzeczny nawierzchni do uzyskania: 2%

- szerokość pobocza utwardzonego: 0,5 m

- spadek poprzeczny poboczy utwardzonych: 6%

4.2.  ROZWIĄZANIE SYTUACYJNE

Oś remontowanej drogi przyjęto w osi istniejącej drogi. Zakłada się podniesienie istniejącej niwelety drogi. Łącznie zakłada się wykonanie warstwy ścieralnej na powierzchni ok. 7980 m2 oraz utwardzonych poboczy na powierzchni około 1869 m2.

W ramach prowadzonych prac nie przewiduje się kolizji z uzbrojeniem podziemnym.

4.3.  WARSTWY KONSTRUKCYJNE

JEZDNIA:

- podbudowa – istniejąca konstrukcja drogi,

- w. profilująca z MMA, o średniej ilości 75kg/m2.

- w. ścieralna z MMA, gr. po zagęszczeniu 3cm.

4.4.  ODWODNIENIE DROGI

Odwodnienie powierzchniowe pasa drogowego uzyskuje się poprzez spadki poprzeczne i podłużne nawierzchni jezdni w sposób obecnie funkcjonujący  oraz pobocze 6%.

4.5 ORGANIZACJA RUCHU

Wykonawca ma obowiązek przygotować na własny koszt projekt organizacji ruchu tymczasowego na czas prowadzenia robót i przedłożyć go do zatwierdzenia - można wykorzystać gotowe schematy organizacji ruchu. A następnie wprowadzić go w terenie.

4.6.  POZOSTAŁE ROBOTY I CZYNNIKI

Cały zakres robót zlokalizowany jest w istniejącym pasie drogi powiatowej. Prace budowlane  nie wprowadzą negatywnych zmian w funkcjonowaniu istniejącego środowiska, ponieważ  są  one zlokalizowane w użytkowym pasie drogi. Prace drogowe w tym ułożenie nowej nawierzchni jezdni mają poprawę parametrów technicznych drogi oraz zapewnienie komfortowego przejazdu przedmiotową drogą.

Roboty należy wykonywać zgodnie z przepisami, zasadami i norami obowiązującymi w tym zakresie.

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia technologia robót przy realizacji przedmiotu zamówienia zostaje opisana poprzez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia, Zamawiający informuje, iż zapis ten jest jedynie przykładowym i stanowi wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinny posiadać materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia poprzez zastosowanie materiałów równoważnych. Zamawiający przez podanie nazw własnych produktów, określa minimalne parametry techniczne, cechy użytkowe oraz jakościowe (m.in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie urządzeń, estetyka itp.) jakim powinny odpowiadać materiały równoważne, aby spełniały stawiane wymagania.

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) – Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca może, przy pomocy innych dokumentów wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymogi wynikające ze wskazanych norm lub odpowiednich specyfikacji technicznych.

5.0  SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

D- 00.00.00		WYMAGANIA OGÓLNE

D- 01.01.00		ROBOTY POMIAROWE

D- 02.01.00        	ROBOTY ZIEMNE

D-04.04.04        	PODBUDOWA Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO

D- 05.03.11	FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA ZIMNO

D-04.03.00	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

D-05.03.05a		NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA

D-05.03.05b		NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIĄŻĄCA I

WYRÓWNAWCZA

D-06.03.01		ŚCINANIE I UZUPEŁNIANIE POBOCZY