Załącznik 6.2. do SIWZ

SP.ZP.272.44.2017.II.DT

Powiat Wrocławski

ul. T. Kościuszki

50- 440 Wrocław

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wykonanie remontów poboczy polegających na ich umocnieniu kostką granitową na odcinkach dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego wraz z wywozem urobku, 
w podziale na 2 zadania

Zadanie nr 1 – Wykonanie remontów polegających na ich umocnieniu kostką granitową na odcinkach dróg powiatowych na terenie działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach w ilości 288 m² wraz z wywozem urobku

Zadanie nr 1 – Wykonanie remontów polegających na ich umocnieniu kostką granitową na odcinkach dróg powiatowych na terenie działania Obwodu Drogowego w Sulimowie w ilości 372 m² wraz z wywozem urobku

Wrzesień  2017

Opracowała: Jan Sawzdargo

OD Miroslawice

1. WSTĘP

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI.

Przedmiotem niniejszej  Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na wykonaniu remontów poboczy polegających na ich umocnieniu kostką granitową wraz z wywozem urobku w ciągu  dróg  powiatowych Powiatu Wrocławskiego  wraz z wywozem urobku,  w podziale na 2 zadania,  na odcinkach wskazanych przez zarządcę drogi protokołem typowania robót.

1.2.  ZAKRES  Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczące zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem remontów poboczy polegających na ich umocnieniu kostką granitową na łukach i odcinkach prostych dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego:

- na terenie działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach  w ilości 288 m² pow. wybrukowań (kostka granitowa Zamawiającego);

- na terenie działania Obwodu Drogowego w Sulimowie w ilości 372 m² pow. wybrukowań.

Ustalenia dotyczą również transportu urobku z korytowania pobocza na  miejsce wybrane przez Wykonawcę i zagospodarowaniem urobku  we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami, uporządkowaniem pasa drogowego po wykonanych robotach, tymczasowym oznakowaniem robót w pasie drogowym.

1.3.  OKREŚLENIA PODSTAWOWE.

Pobocze gruntowe drogi :  część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się pojazdów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. Wykonana z gruntu odpowiednio wyrównanego i ukształtowanego w profilu poprzecznym i podłużnym oraz zagęszczonego.

1.4.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT.

Ogólne wymagania dotyczące robót  podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”

2.  MATERIAŁY.

Podbudowa z tłucznia kamiennego powinna spełniać wymagania określone w ST D-04.04.04. Tłuczeń i kliniec powinien odpowiadać normie PN-B-11112.

Podsypka cementowo-piaskowa , mieszanka  cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996, cement powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-B-19701:1997.

Kostka kamienna granitowa nieregularna wg PN-S-96026 używana jest między innymi do budowy nawierzchni placów.

3. SPRZĘT

3.1.Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu  określono w OST D-02.00.01 pkt 3.

- Korytowanie  poboczy należy wykonać koparkami podsiębiernymi.

- Wykonawca przystępujący do wykonania korytowania powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanej pracy.

- Sprzęt wykorzystywany do korytowania  poboczy gruntowych powinien umożliwiać  załadunek urobku na środki transportu.

4.  TRANSPORT

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu:

a) 	Przy wykonywaniu robót polegających na korytowaniu pobocza dróg można korzystać z 	dowolnych środków transportowych.

b)	Wykonawca odpowiada za uszkodzenia nawierzchni dróg spowodowane 
      	przekroczeniem dopuszczalnych obciążeń i jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na 
     	koszt własny,  wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
      	publicznych oraz dojazdach do terenu wykonywania robót.

5. OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE ROBÓT:

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z umową,
    specyfikacją  techniczną  oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiającego.

  - Zamawiający przekaże Wykonawcy teren wykonania robót  na podstawie pisemnych  protokołów typowania prac zawierających; miejsce prac, zakres rzeczowy, termin  przekazania terenu prac, termin rozpoczęcia i zakończenia prac.

  - Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę urządzeń inżynieryjnych
znajdujących się w pasach drogowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone urządzenia oraz znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na koszt własny.

  - Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu wykonywanych robót i do
utrzymania ruchu publicznego w ich obrębie zgodnie z zatwierdzonym projektem 
tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia bezpieczeństwa ruchu zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo ruchu pojazdów i pieszych. Koszt zabezpieczenia terenu  nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę ofertową. Zabezpieczenie terenu budowy  obowiązuje w okresie trwania realizacji robót, aż do zakończenia i ostatecznego odbioru.

  - Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie wykonywania robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego jak również bezpieczeństwa i 
higieny pracy.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za
urządzenia podziemne w obrębie prowadzonych robót.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę terenu wykonywanych robót i za wszelkie 
materiały i urządzenia używane do wykonywania zamówienia od daty rozpoczęcia, aż do daty zakończenia (ostatecznego odbioru).

6. WYKONANIE ROBÓT:

6.1. 	Ogólne zasady wykonania robót.

6.1.1. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót zgodnie z umową, niniejszą

Szczegółową Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami  przedstawiciela zarządcy drogi.

6.1.2. Wykonanie remontów poboczy polegających na ich umocnieniu kostką granitową:

- Zadanie nr 1 na terenie działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach  przewidziano wykonanie wybrukowania  na powierzchni 288 m² poboczy, tj. na łuku o wymiarach 70m x 0,6 m oraz 2 x 80m x 0,6m i na odcinku prostym o wymiarach 250m x 0,6m ;

- Zadanie nr  2 – na terenie działania Obwodu Drogowego w Sulimowie pprzewidziano wykonanie wybrukowania na powierzchni   372 m² poboczy, tj. na 6 łukach o wymiarach 70m x 0,6m i 2 łukach o wymiarach 100m x 0,6m ;

6.1.3.  Korytowania poboczy  należy wykonać na głębokość 0,6m;

6.1.4. Spadek poprzeczny poboczy na odcinku prostym ma wynosić od 6-8 % a na łukach z  jednostronną przechyłką na szerokości 1 mb jak istniejący spadek na jezdni, a pozostała część pobocza 2% w kierunku przeciwnym, jeżeli jest to pobocze po wewnętrznej stronie.

6.1.5. Nadmiar gruntu uzyskanego podczas korytowania poboczy należy wywieźć na najbliższe składowisko odpadów lub zagospodarować we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6.1.4.	Transport urobku na  miejsce wybrane przez Wykonawcę i zagospodarowanie we
     	własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6.1.5. Uporządkowanie pasa drogowego po wykonanych robotach.

6.1.6. Oznakowanie tymczasowe robót w pasie drogowym.

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT:

7.1. 	Ogólne zasady kontroli jakości robót

7.1.1  Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrolę robót aby osiągnąć założoną jakość.

7.1.2. Spadki poprzeczne poboczy zgodnie z pkt. 6.1.2.e. z tolerancją ± 1 %

7.1.3. Pobocza nie powinny posiadać na długości wykonywanych robót żadnych

nierówności, zaniżeń,  itp.

7.1.4. Teren po wykonaniu robót w tym jezdnia winien zostać uporządkowany i posprzątany.

8. OBMIAR ROBÓT:

8.1. 	Ogólne zasady obmiaru robót.

8.1.1 	Obmiaru dokonuje Wykonawca wraz z Zamawiającym  w ustalonym terminie.

8.1.2  Obmiar robot będzie określać faktyczny zakres wykonanej pracy zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną w ustalonych jednostkach.

8.2.  	Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest 1m2  wykonanego wybrukowania  poboczy.

9. ODBIÓR ROBÓT:

9.1. 	Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu komplet wymaganych dokumentów (obmiar powykonawczy oraz protokoły z pomiarów zagęszczenia podbudowy, dokumenty dotyczące wbudowanych materiałów - aktualne certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności z dokumentami normatywnymi lub deklaracje zgodności z aktualnymi badaniami).

9.2.    Odbioru końcowego robót dokonują: Zamawiający wraz z Wykonawcą.

9.3. 	Roboty uznaje się za wykonane zgodnie ze Szczegółową  Specyfikacją Techniczną jeżeli wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z protokołem typowania i wymaganiami  Zamawiającego.

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI:

10.1. 	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.

Podstawą płatności jest cena jednostkowa  skalkulowana przez Wykonawcę na jednostkę obmiarową, określoną w formularzu oferty.

10.2. 	Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 wybrukowania pobocza obejmuje  wszystkie koszty niezbędne dla właściwego wykonania robót zgodnie z umową oraz niniejszą SST w tym m. innymi:

-  prace przygotowawcze,

-  korytowanie pobocza drogi na głębokość 0,6m

-  wywóz  urobku do 5 km

-  wykonanie podbudowy z pospółki i klińca razem gr 30 cm,

- wykonanie nawierzchni z kostki granitowej 18/20 wraz z podsypką cementowo-piaskową,

- porządkowanie terenu.

Uwaga:

- dla Zadania nr 1 w cenie jednostkowej wykonania 1 m² wybrukowania nie należy ujmować kosztu  zakupu kostki granitowej (kostkę zapewni Zamawiający)

- dla Zadania nr 2 w cenie jednostkowej wykonania 1 m2 wybrukowania należy ująć koszt zakupu kostki granitowej.