załącznik 6.3. do siwz

sp.zp.272.18.2018.ii.dt

D.06.03.02. UMOCNIENIE POBOCZY KRUSZYWEM ŁAMANYM

# Wstęp

## Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem uzupełnienia poboczy grysem kamiennym niesortowanym dla zadania: Uzupełnianie poboczy tłuczniem w rejonach działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach i Obwodu Drogowego w Sulimowie.

## Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.

## Zakres Robót ujętych w STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą prowadzenia Robót związanych z wykonaniem uzupełnienia poboczy grysem kamiennym grub. 10 cm na podstawie dokumentacji technicznej – przedmiar robót i opis przedmiotu zamówienia.

## Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z normami, wytycznymi i określeniami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne".

1.4.1. Pobocze gruntowe – część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się pojazdów, umieszczania urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.2. Odkład – miejsce składowania gruntu pozyskanego w czasie ścinania poboczy.

1.4.3. Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania uzupełnienia poboczy położone poza pasem drogowym.

1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

## Ogólne wymagania dotyczące Robót

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w STWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne".

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST i poleceniami Inżyniera.

# Materiały

## Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 2.

## 2.2. Wymagania dla kruszywa

Należy zastosować kruszywo kamienne łamane o ciągłym uziarnieniu 0-31,5 mm, stabilizowane mechanicznie - odpowiadające wymogom normy PN-EN  13242+A1:2010, i wartości wskaźnika piaskowego (SE), badanego wg PN-EN 933-8+A1:2015-07 przekraczającego wartość 45. Materiałem do wykonania mieszanki z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie, powinno być kruszywo łamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i domieszek gliny.

## 2.3. Wymagania dla materiałów

## 2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona wg PN-B-06714 powinna leżeć miedzy krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi w tablicy 1. Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo.

Tablica 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

Tablica 2. Właściwości kruszywa łamanego do warstwy stabilizowanej mechanicznie

## 2.3.2. Woda

Woda użyta przy wykonywaniu zagęszczenia i klinowania kruszywa może być studzienna lub z wodociągu, bez specjalnych wymagań.

# Sprzęt

## Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 3.

## Sprzęt do wykonania uzupełnienia poboczy

Do wykonania uzupełnienia poboczy należy stosować :

- ścinarkę do poboczy,

- układarkę lub równiarkę do rozkładania kruszywa,

- koparkę z łyżką skarpową,

- walce wibracyjne do zagęszczania grysu kamiennego - małe,

- płytowych zagęszczarek wibracyjnych – dla miejsc niedostępnych dla walca,

- przewoźnych zbiorników na wodę.

# Transport

## Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dla transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 4.

## Transport destruktu

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu przeznaczonych do przewozu mieszanki kruszywa łamanego gwarantującymi zabezpieczenie kruszywa kamiennego przed rozsypywaniem i segregacją, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Używane środki transportowe muszą być sprawne technicznie. Środki transportowe poruszające się po koronie drogi winny być dopuszczone do ruchu, zaopatrzone w lampy i urządzenia ostrzegawcze i odpowiednio oznakowane.

# Wykonanie robót

## Ogólne zasady wykonania Robót

Ogólne zasady wykonania Robót podano w STWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 5. Na poboczu do uzupełnienia warstwy o średniej grubości 15 cm przewidziano wbudowanie mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

Wykonawca po uzgodnieniu z Inżynierem zobowiązany jest ponadto do:

- usunięcia elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego takich jak słupki prowadzące i inne elementy, których usunięcie nie spowoduje zagrożenia tego bezpieczeństwa, a koliduje z prowadzonymi robotami,

- ponownego ustawienia po wykonaniu uzupełnienia pobocza elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego takich jak słupki prowadzące i inne elementy wg „Szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach”.

Uszkodzenie, zniszczenie lub zaginięcie elementów zdemontowanych z pobocza na odcinku prowadzonych robót w całości obciąża Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest odtworzyć te urządzenia przed odbiorem robót (pobocza).

## Przygotowanie podłoża

Podłoże pod uzupełnienia pobocza stanowi istniejące pobocze ziemne. Przygotowanie podłoża polega na usunięciu zanieczyszczeń, humusu i nadmiaru gruntu poprzez ścinkę poboczy oraz wyprofilowaniu i zagęszczeniu podłoża do uzyskania wskaźnika zagęszczenia równego 1,00.

Podłoże pod podbudowę tłuczniową powinno spełniać wymagania określone w OST D-04.01.01 „Korytowanie wraz z zagęszczeniem podłoża”.

## Rozkładanie i profilowanie

Kruszywo kamienne należy rozkładać mechanicznie przy użyciu układarki albo równiarki. Grubość rozłożonej  warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną. Mieszanka kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie powinna być równomiernie rozłożona na całej szerokości pobocza, wyrównana i wyprofilowana do wymaganego spadku poprzecznego oraz odpowiednio zagęszczona małym walcem. W czasie profilowania należy wyrównać lokalne zagłębienia.

## Zagęszczenie

Natychmiast po wyprofilowaniu warstwy należy przystąpić do jej zagęszczania. Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównane przez spulchnienie warstwy mieszanki i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców warstwa powinna być zagęszczona zagęszczarkami płytowymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,00. Wskaźnik zagęszczenia należy ustalić zgodnie z BN-77/8931-12.

Zagęszczenie ułożonej warstwy materiału uzupełniającego należy prowadzić od krawędzi poboczy w kierunku krawędzi nawierzchni. Rodzaj sprzętu do zagęszczania musi być zaakceptowany przez Inżyniera. Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa należy usunąć z podbudowy szczotkami.

Zagęszczona powierzchnia powinna być równa, posiadać spadek poprzeczny zgodny z założonym w dokumentacji projektowej, oraz nie posiadać śladów po przejściu walców lub zagęszczarek.

## Wymagania jakościowe wykonania poboczy

### Równość  w przekroju podłużnym

Odchylenie profilu podłużnego poboczy, mierzone zgodnie z normą BN-68/8931-04 planografem lub czterometrową łatą, nie powinny przekraczać 12 mm .

### Zgodność spadku i równości poprzecznej

Na odcinkach prostych stosuje się spadki poprzeczne - 6,0 % - 8%.

Różnice wartości wykonanych spadków poprzecznych, w stosunku do projektowanych nie powinny przekraczać  wartości bezwzględnej spadku więcej niż o ± 0,5 %. Odchylenia równości profilu poprzecznego mierzone łatą profilową z poziomicą, nie powinny przekraczać 12 mm. Grubość warstwy kruszywa nie może różnić się od założonej o więcej niż +/-2cm.

### Szerokość poboczy

Odchylenia szerokości, mierzone prostopadle do osi drogi nie powinny przekraczać ± 5 cm w stosunku do istniejących.

### Nośność poboczy

Tabela 1 -  Nośność poboczy po zagęszczeniu powinna odpowiadać warunkom

| Minimalny moduł odkształcenia mierzony przy użyciu płyty o średnicy 30 cm [MPa] |
| --- |
| Pierwotny | Wtórny |
| 100 | 140 |

Zagęszczenie warstwy kruszywa należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu odkształcenia do pierwotnego odkształcenia M jest nie większy od 2,2.

# Kontrola jakości robót

## Ogólne zasady kontroli jakości Robót.

Zasady ogólne kontroli jakości Robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne"

## Badania kontrolne przed wykonaniem poboczy

Obejmują one:

- kontrolę jakości materiałów w okresie dostaw i przygotowania mieszanki - wg p. 2.2

- kontrolę jakości wykonania podłoża - polegającą na sprawdzeniu zgodności:

- spadków poprzecznych,  pochyleń podłużnych, grubości oraz równości podłoża - w sposób ciągły, nie rzadziej niż co 100 m

- zagęszczenia podłoża - co najmniej w 2 przekrojach na działce roboczej z wymaganiami dla podłoża wg  p.5.2. W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji - usterki w wykonaniu podłoża należy usunąć.

## Kontrola jakości poboczy w czasie budowy

### Zakres badań

Badania w czasie budowy polegają na sprawdzeniu na bieżąco, w miarę postępu Robót,  jakości używanych materiałów i zgodności wykonywanych Robót z Dokumentacją i STWiORB.

### Kontrola zagęszczania poboczy

Zagęszczanie, należy kontrolować w analogiczny sposób jak w 5.5.4.

Wskaźnik zagęszczenia podbudowy powinien być zgodny z 5.4.

### Kontrola spadków poprzecznych, równości oraz grubości.

Spadki poprzeczne poboczy powinny być zgodne ze specyfikacją, z tolerancja ± 1%.

Nierówności podłużne i poprzeczne należy mierzyć łatą 4-metrowa wg BN-68/8931-04. Maksymalny prześwit pod łatą nie może przekraczać 12 mm.

Grubość warstwy uzupełniającej powinna być zgodna z tolerancją ± 1 cm.

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w punkcie 6.3.1-6.3.3., powinny być naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i pomiary zostaną wykonane na koszt Wykonawcy.

# Obmiar robót

## Ogólne zasady obmiaru Robót

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7.

## Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową Robót związanych z wykonaniem uzupełnienia poboczy jest metr kwadratowy [m2].

# 8.ODBIÓR ROBÓT

## 8.1.Ogólne zasady odbioru Robót

Uzupełnienie poboczy kruszywem podlega odbiorowi końcowemu wg zasad określonych w STWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 8. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

# 9.Podstawa płatności

## 9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 9.

## 9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 metra kwadratowego [m2] uzupełnienia  poboczy obejmuje:

- prace pomiarowe,

- usunięcie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego takich jak słupki prowadzące, znaki drogowe i inne elementy,

- wykonanie robót ziemnych – korytowanie na głębokość ok. 10cm z transportem ziemi do 5km,

- oczyszczenie podłoża z zanieczyszczeń,

- wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża,

- dowóz materiału kamiennego – klińca 0-31,5mm,

- wbudowanie mieszanki kruszywa,

- zagęszczenie poboczy z wyprofilowanym spadkiem poprzecznym,

- ponowne ustawienie po wykonaniu uzupełnienia pobocza elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, znaków drogowych,

- uporządkowanie terenu robót,

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w STWiORB.

# 10.Przepisy związane

- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą

- BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu

- GDDP - Technologia Robót drogowych w latach 1987 - 90 z uzupełnieniami

- GDDKiA 2014 - „Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”

- PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.

- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.

- BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu.

- SST D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.