Załącznik 7.1. do SIWZ

SP.ZP.272.25.2018.II.DT

OPIS TECHNICZNY

ZADANIE – 1

Modernizacja drogi powiatowej nr 1912D na odcinku dł. ok. 1,86 km od skrzyżowania z drogą nr 1341D w m. Łosice przez m. Dąbrowica do skrzyżowania  z drogą nr 1913D, gmina Długołęka.

Wykonał :

Tadeusz Wojciechowski

Kierownik Referatu, WDiT

II piętro, p. 247 tel. 71-72-21-714

1. INWESTOR

Powiat Wrocławski, ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław.

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiot  zamówienia obejmuje wykonanie modernizacji nawierzchni drogi w celu polepszenia parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1912D na odcinku dł. ok. 1,86 km od skrzyżowania z drogą nr 1341D w m. Łosice przez m. Dąbrowica do skrzyżowania z drogą nr 1913D, gmina Długołęka.

LOKALIZACJA: droga nr 1912D od skrzyżowania z drogą nr 1341D w m. Łosice przez m. Dąbrowica do skrzyżowania z drogą nr 1913D, gmina Długołęka.

Długość odcinka – 1,86 km.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji nawierzchni drogi w celu polepszenia parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1912D na odcinku ok. 1,860km od skrzyżowania z drogą nr 1341D w m. Łosice przez m. Dąbrowica do skrzyżowania z drogą nr 1913D (z drogą Dobroszów Oleśnicki – Szczodre). Remont wykonany będzie na istniejących szerokościach jezdni, zjazdów i poboczy w pasie drogowym ( w obrębie Łosic na dz. 60dr i dz. 61dr, obrębu Dąbrowica na dz. 64dr, 68/4dr i 68/1 dr oraz obrębu Dobroszów Oleśnicki na dz. 378dr i 377dr). Remont polegać będzie na sfrezowaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni na całej jej szerokości i długości drogi, a następnie ułożeniu na całym odcinku warstwy  wiążąco-profilującej z mieszanki  mineralno-asfaltowej AC11W  50/70 o grubości po zagęszczeniu ok. 3cm (tj. w ilości 75 kg/m2) oraz na ułożeniu warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S 50/70 o grubości po zagęszczeniu 4cm. W granicach pasa drogowego drogi 1912D wysokościowo dopasować istniejące zjazdy do posesji i na pola, następująco: zjazdy wykonane z masy bitumicznej należy sfrezować o gr. 4 cm i wykonać w masie asfaltowej; zjazdy gruntowe należy utwardzić frezowiną, włączenia na skrzyżowaniach dróg gminnych o nawierzchniach bitumicznych należy sfrezować  technologicznie (w granicach pasa drogi 1912D) dla równego wysokościowo połączenia z istniejącą jezdnią - o gr. 4cm i wykonać w mieszance mineralno-asfaltowej o gr. 4 cm z AC11S 50/70. Należy również wykonać na całych istniejących szerokościach (1 m, lokalnie 1,5m i 1,7m) utwardzenie poboczy gruntowych kruszywem kamiennym 0-31,5 i frezowiną (ze spadkiem 6%od jezdni)dopasowując ich powierzchnię wysokościowo do krawędzi jezdni.

3. STAN ISTNIEJĄCY

Droga powiatowa nr 1912D od skrzyżowania z drogą nr 1341D w m. Łosicach do skrzyżowania z drogą nr 1913D, położona jest w gminie Długołęka. Bitumiczna nawierzchnia jezdni posiada na całej długości drogi gęste spękania siatkowe, wykruszenia, zaniżenia w profilu podłużnym i poprzecznym oraz bardzo duże ilości łat bitumicznych (głównie łaty ,,grys z emulsją”)  po wykonanych remontach cząstkowych. Nawierzchnia przy krawędziach jezdni po stronie prawej i lewej na długich odcinkach na szerokościach od 0,5m do 1,2 m jest przykryta warstwą gruntu o grubości od 3cm do 6cm . Jezdnia jest bardzo zdegradowana. W terenie zwartej zabudowy w miejscowościach oraz za tymi  terenami jest z poboczami o nawierzchni gruntowej  lub nawierzchni trawiastej.  Pobocza gruntowe po obu stronach są zawyżone od 5cm do ok. 10cm, a w m. Dąbrowica na odcinku 70mb drogi po obu stronach po ok.25 cm, jedynie na odcinku (ok. 390mb drogi) od mostu za Łosicami do początku zabudowy  m. Dąbrowica ich stan jest dobry – nawiązują się do krawędzi jezdni. W związku z ułożeniem warstw mineralno asfaltowych jezdni pobocza wymagać będą usunięcia nadmiaru gruntu i wykorytowania poniżej nowej krawędzi jezdni o 10cm w celu wykonania poboczy wzmocnionych kruszywem kamiennym 0-31,5 oraz pozyskaną z jezdni frezowiną. Szerokość nawierzchni  jezdni jest  zmienna: w m. Łosice od 5,5 do 4,6m, od Łosic do Dąbrowicy od 5m do 4,5m, w m. Dąbrowice od 6m do 7m na dalszym odcinku od 4,8m do 5,5m.

Zjazdy na drogi gminne i do dwóch posesji oraz nie normatywna zatoka przy młynie w Dąbrowicy są o nawierzchniach bitumicznych. Pozostałe zjazdy do posesji, do gruntów ornych oraz na drogi śródpolne są o nawierzchni gruntowej, a dwa utwardzone są kruszywem kamiennym. W ciągu drogi występują obustronne rowy przydrożne, ponieważ są lokalnie zarośnięte i zdeformowane wymagają renowacji – odrębnym zleceniem. Jezdnia odwadniania jest tam powierzchniowo, poprzez spływ wody opadowej do rowów przydrożnych, lub do poboczy o nawierzchni trawiastej, a następnie infiltracją do podłoża gruntowego. W ciągu drogi są cztery przystanki autobusowe bez zatok, w tym dwa z wiatami, a jeden z peronem 3mx7m o nawierzchni kostki betonowej, która jest nierówna i zapadnięta, wymaga przełożenia w ramach zadania remontu drogi.

Teren, którego dotyczy opracowanie ma charakter wiejski. W obrębie miejscowości Łosice i Dąbrowica po obu stronach drogi zlokalizowane są posesje zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, gospodarczymi.

Droga ta jest drogą klasy L – lokalna droga dla pojazdów zjeżdżających z drogi nr 1341D w Łosicach i z drogi nr 1913D od strony Dobroszowa Oleśnickiego jako dojazd do miejscowości Łosice i Dąbrowice.

4.  ZAKRES ROBÓT

W ramach modernizacji drogi powiatowej planuje się wykonanie nowej nawierzchni drogi poprzez ułożenie dwóch warstw asfaltu po uprzednim sfrezowaniu istniejącej nawierzchni, oraz utwardzenie poboczy, wykonanie oznakowania poziomego – linii krawędziowych P-7c i P-7d oraz linii przystankowych P-17.

Zakres robót wykonany będzie w istniejącym pasie drogowym drogi 1912D (w obrębie Łosic na dz. 60dr i dz. 61dr, obrębu Dąbrowica na dz. 64dr, 68/4dr i 68/1 dr oraz obrębu Dobroszów Oleśnicki na dz. 378dr i 377dr)).

Roboty polegać będą na:

- wykonaniu robót pomiarowych geodezyjnych i wysokościowych,

- wykonaniu robót ziemnych z wywozem i utylizacją gruntu – korytowanie na długości drogi obustronnie pod utwardzenie poboczy z kruszywa/ frezem,

- wykonaniu robót ziemnych z wywozem i utylizacją gruntu – korytowanie zjazdów gruntowych pod utwardzenie ich kruszywem/ frezem,

- profilacyjnym sfrezowaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej na gł. 4 cm i technologicznym frezowaniu na wjazdach i zjazdach bitumicznych o grubości 4cm,

- skropieniu emulsją asfaltową kationową oczyszczonej podbudowy jezdni (0,7kg/m2),

- ułożeniu warstwy wiążąco-profilującej z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości średniej po zagęszczeniu średnio 3cm ( 75 kg/m2),

- skropieniu emulsją asfaltową kationową oczyszczonej ułożonej warstwy wiążąco-profilującej(0,5kg/m2),

- ułożeniu warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości po zagęszczeniu 4cm,

- utwardzeniu poboczy gruntowych frezowaną oraz kruszywem kamiennym 0-31,5 o grubości 10cm i szerokości od 1m do1,3m lokalnie 0,8m dopasowując ich powierzchnię wysokościowo do krawędzi jezdni,

- utwardzeniu zjazdów gruntowych frezowiną/kruszywem kamiennym o grubości 20cm , dopasowując ich powierzchnię wysokościowo do krawędzi jezdni,

- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu oznakowania poziomego,

- wykonaniu oznakowania poziomego grubowarstwowego,

- wykonaniu oznakowania pionowego – tymczasowa organizacja ruchu,

- sprzątanie terenu budowy.

Zakres robót dla odcinka obejmuje:

- wykonanie robót przygotowawczych i pomiarowych geodezyjnych oraz geodezyjnych powykonawczych,

- oczyszczenie nawierzchni jezdni z zalegającego gruntu,

- frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni do 4cm i odcinka 76mb jezdni do 7 cm,

- wykonanie na istniejącej podbudowie warstwy wiążąco – profilującej z masy mineralno-asfaltowej AC11W  w ilości 75 kg/m2 (w jezdni drogi i na włączeniach dróg bitumicznych) ,

- wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni z masy mineralno-asfaltowej AC11S o grubości 4 cm (w jezdni drogi i na włączeniach dróg bitumicznych) ,

- remont istniejącej nawierzchni peronu przystanku autobusowego,

- wykonanie robót rozbiórkowych – kostki betonowej i obrzeży na peronie przystanku autobusowego,

- ponowne ustawienie obrzeży na ławach betonowych z oporem (gr 10cm) i kostki betonowej z rozbiórki (12m2), w tym ustawienie 7 mb obrzeży z rozbiórki i 11 mb nowych obrzeży betonowych 8x30 (cm) (w związku z połamanymi obrzeżami) na peronie przystanku autobusowego.

- remont istniejących nawierzchni skrzyżowań i zjazdów o nawierzchniach bitumicznych,

- wykonanie remontów zjazdów o nawierzchni gruntowej na nawierzchnie utwardzone  z frezowiny o grubości 20 cm do działek: posesji, gruntów rolnych i na drogi śródpolne, poprzez wykonanie korytowania zjazdów gruntowych ( w tym zawyżonych) - na głębokość od 10cm do 35cm,

- wykonanie remontów zjazdów o nawierzchni z kruszywa kamiennego na nawierzchnie utwardzone z frezowiny  o grubości od 5 do 15 cm do działek posesji, poprzez wykonanie korytowania zjazdów z kruszywa kamiennego na głębokość korytowania od 5cm do 10cm,

- wykonanie utwardzenia poboczy – grubości 10 cm z frezowiny i kruszywa łamanego 0/31,5,poprzez wykonanie korytowania poboczy gruntowych ( w tym zawyżonych) na całych istniejących szerokościach od 1m do1,3m lokalnie 1,5m i1,7m i grubości korytowania od 5cm do 25cm,

- wykonanie grubowarstwowego oznakowania poziomego - linii krawędziowych P-7c i P-7d oraz linii przystankowych 
P-17 (325m2).

- wywóz gruzu i urobku we własnym zakresie Wykonawcy.

W POWYŻSZYM ZAKRESIE ZAWIERA SIĘ:

-    mechaniczne i ręczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej z zalegającego gruntu o grubości od 3cm do 6 cm, lokalnie 10 cm na szerokościach od 0,3m do 1,2m,

- frezowanie nawierzchni bitumicznej w całym ciągu na głębokość 4 cm ( i ułożenie warstwy wiążąco profilującej z betonu asfaltowego o grubości 3 cm oraz ułożenie warstwy ścieralnej asfaltowej o grubości 4 cm),

- a dodatkowo na odcinku 76 mb jezdni na wysokości młynu w Dąbrowicy (od budynku gospodarczego przed zjazdem posesji nr 1 – dz.14 do początku działki nr 68/1 – most na końcu zabudowy m. Dąbrowica) frezowanie nawierzchni bitumicznej o dodatkową grubość 3 cm ( w tej lokalizacji ogółem grubość frezowania – wg opisu j.w. wynosić będzie zatem 7cm dla ułożenia j.w. warstw asfaltowych: wiążącej gr. 3cm i ścieralnej 4cm – dla uzyskania tych samych rzędnych wysokościowych jezdni jakie istniały przed jej remontem),

- na zjeździe bitumicznym na dz. nr 14 w Dąbrowicy frezowanie grubości do 4cm ( ułożenie warstwy ścieralnej 4 cm),

- włączenia na skrzyżowaniach dróg gminnych o nawierzchniach bitumicznych należy sfrezować  technologicznie ( w granicach pasa drogi 1912D), na długościach od 2m do 4m od granicy w kierunku krawędzi drogi 1912D - sfrezować o grubości 4cm. Dla równego wysokościowo połączenia z istniejącą jezdnią – w ilości 75kg/m2 ułożyć warstwę wiążącą z mieszanki mineralno-asfaltowej z AC11WE 50/70 od krawędzi jezdni 1912D do początku sfrezowania, a następnie na całej powierzchni włączenia tj. od krawędzi do końca sfrezowania  ułożyć masę z mieszanki mineralno-asfaltowej o gr. 4 cm z AC11S 50/70.

- przed ułożeniem w jezdniach i na zjazdach w-wy wiążącej dokonanie mechanicznego oczyszczenia i skropienia emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m2,

- przed ułożeniem w jezdniach i na zjazdach w-wy ścieralnej dokonanie mechanicznego oczyszczenia i skropienia emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2,

- wykonanie(bez odcinków 15m na początku i końca zadania) na istniejącej po sfrezowaniu podbudowie jezdni dr nr 1912D warstwy wiążąco – profilującej z masy mineralno-asfaltowej  z AC11W  w ilości 75 kg/m2 (śr. 3 cm) ,

- wykonanie na całym odcinku jezdni, tj. na włączeniach do dróg i na wykonanej  warstwie wiążąco – profilującej warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni z masy mineralno-asfaltowej AC11S o grubości 4 cm,

- peron przystanku autobusowego w Łosicach o nawierzchni z kostki betonowej, ma nierówną i zapadniętą nawierzchnię na powierzchni 21m2, wymaga przełożenia w ramach zadania : rozbiórki nawierzchni z kostki i rozbiórki obramowania peronu z obrzeży betonowych łącznie z ich ławami betonowymi (20mb). Ponowne ustawienie obrzeży betonowych na ławach betonowych gr. 10 cm z oporem – w tym 7 m obrzeży 6x20 cm odzyskanych z rozbiórki i 11m nowych obrzeży 8x30 cm (za połamane).

Wykonanie ok. 8 cm warstwy górnej podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 na istniejącej podbudowie i ułożenie na 3 cm warstwie z podsypki piasku z cementem w stosunku 1:4 kostki betonowej z rozbiórki 10x20 cm gr. 8cm,

-   na peronie przystanku autobusowego w Łosicach należy zdemontować wiatę przystankową wraz z ławami betonowymi i ponownie ją ustawić o 15 cm wyżej w ławach betonowych 50x50x70 cm,

- korytowanie w poboczach gruntowych będzie łącznie z zawyżeniami gruntu do głębokości 10 cm poniżej nowej krawędzi jezdni, na szerokościach istniejących poboczy tj. od 1m do1,3m lokalnie 1,5m i1,7m i grubości korytowania od 5cm do 25cm (dla wykonania utwardzonego pobocza z uzyskanej frezowany, po jej wykorzystaniu z naturalnego kruszywa łamanego o frakcji 0/31,5).Grunt z korytowania Wykonawca wywiezie do utylizacji na własny koszt lub wywiezie i zagospodaruje go we własnym zakresie,

- korytowanie w zjazdach gruntowych będzie łącznie z zawyżeniami gruntu do głębokości 20 cm poniżej nowej krawędzi jezdni, na powierzchniach istniejących zjazdów i grubości korytowania od 10cm do 35cm, (dla wykonania utwardzonych zjazdów z uzyskanej frezowany o grubości 20cm).Grunt z korytowania Wykonawca wywiezie do utylizacji na własny koszt lub wywiezie i zagospodaruje go we własnym zakresie,

- oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznej ze względu na szerokość jezdni wykonać liniami krawędziowymi P7c i P7d a w lokalizacjach przystanków autobusowych liniami P17 –na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowych wykonanych mechanicznie – oznakowanie gładkie. Wykonawca opracuje i zatwierdzi projekt stałej organizacji ruchu poziomego .

Wykonanie warstw nawierzchni jezdni, zjazdów i pobocza:

- warstwa ścieralna jezdni i zjazdów: beton asfaltowy AC11S  grubości 4cm, dla KR-2,

- oczyszczenie oraz skropienie podłoża bitumicznego emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2,

- dodatkowo warstwa profilująco - wiążąca jezdni: beton asfaltowy AC11W grubości ok. 3 cm (tj. ok. 75 kg/m2), dla KR-2,

- oczyszczenie oraz skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m2 podłoża bitumicznego,

- pobocza z frezowany i z kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 o grubości 10 cm i szerokości – 1m do1.2m, lokalnie 1,5m do 1,7m ( na całych szerokościach istniejących poboczy),

- zjazdy gruntowe wykonać z frezowiny o grubości 20cm, na całej powierzchni w pasie drogowym (ustalenia z inspektorem w terenie),

Przewiduje się, że roboty prowadzone będą systemem mechanicznym za pomocą odpowiednich maszyn budowlanych, a ok. 10%  narzędziami ręcznymi.

UWAGI:

- Należy wysokościowo dopasować istniejące zjazdy oraz wloty na skrzyżowaniach z dróg gminnych do wysokości rzędnych nowej nawierzchni drogi powiatowej.

Szczegółowy zakres prac  określono w kosztorysie ofertowym i opisie technicznym.

Zamierzenia te mają na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi.

5. PARAMETRY TECHNICZNE

Droga powiatowa 1912D:

- standard techniczny: klasa L

- kategoria ruchu: KR2

- długość odcinka: ok. 1,86 km

- szerokość jezdni: zmienna od 4,5m do 5,5m (w m. Dąbrowice od 6m do 7m)

- szerokość pobocza gruntowego: 1m – 1,7m

- spadek poprzeczny nawierzchni: 2%

- spadek poprzeczny poboczy utwardzonych: 6%\

6. ROZWIĄZANIE SYTUACYJNE

Oś drogi przyjęto w osi drogi istniejącej. Niweleta jezdni nie ulegnie podniesieniu w terenie zabudowanym miejscowości Dąbrowice– odcinek 76m na wysokości młynu - od budynku gospodarczego przed zjazdem posesji nr 1 – dz.14 do początku działki nr 68/1 – most na końcu zabudowy m. Dąbrowica ( frezowanie -7cm, ułożenie warstw asfalt -7cm ). Na pozostałym odcinku niweleta ulegnie podniesieniu w wyniku ułożenia dodatkowych warstw bitumicznych o ok. 3cm ( lokalnie  do 5cm, uzależnione od 4cm frezowania profilującego istniejącej jezdni). Istniejące szerokości nawierzchni: jezdni, zjazdów, włączeń na skrzyżowaniach dróg nie ulegną zmianie. Przewiduje się nawiązanie wysokościowe z istniejącymi zjazdami prywatnym, publicznymi oraz skrzyżowaniami. W ramach prowadzonych prac nie przewiduje się kolizji z uzbrojeniem podziemnym.

7.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, TECHNOLOGII ROBÓT

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia lub jego załącznikach, technologia robót przy realizacji przedmiotu zamówienia zostaje opisana poprzez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia, Zamawiający informuje, iż zapis ten jest jedynie przykładowym i stanowi wskazanie dla Wykonawcy, jakie cechy powinny posiadać materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia poprzez zastosowanie materiałów równoważnych. Zamawiający przez podanie nazw własnych produktów, określa minimalne parametry techniczne, cechy użytkowe oraz jakościowe (m.in.:  wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie urządzeń, estetyka itp.), jakim powinny odpowiadać materiały równoważne, aby spełniały stawiane wymagania.

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) – Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm europejskich ocen technicznych, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust.3 ustawy prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca może, przy pomocy innych dokumentów wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymogi wynikające ze wskazanych norm lub odpowiednich specyfikacji technicznych.

8.  POZOSTAŁE ROBOTY I CZYNNIKI

Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót należy dokonać ich wytyczenia i trwałego oznaczenia w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych .

Roboty rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe będą polegać na rozbiórce nawierzchni drogowych asfaltowych o grubości  4cm, lokalnie 7 cm wg opisu j.w.. Roboty rozbiórkowe gruntu w poboczach i zjazdach gruntowych będą                            o głębokości od 5cm do 35 cm. Wszystkie pozyskane w ten sposób materiały niepełnowartościowe należy wywieź w miejsce składowania tego typu odpadów. (koszt po stronie Wykonawcy).

Roboty należy wykonywać zgodnie z przepisami, zasadami i norami obowiązującymi w tym zakresie.

9.  ORGANIZACJA RUCHU

Należy utrzymać istniejące oznakowanie pionowe.

Wykonawca ma obowiązek przygotować projekt organizacji ruchu tymczasowego na czas prowadzenia robót i przedłożyć go do zatwierdzenia.

Stałą organizację ruchu poziomego - Wykonawca opracuje i zatwierdzi projekt oraz wykona oznakowanie w terminie zakończenia robót wg umowy.

Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt wykona, uzyska zatwierdzenie i wdroży schematyczny projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót (uwzględniający ruch pieszych) oraz projekt docelowej organizacji ruchu, zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784). Wykonawca w tym zakresie jest zobowiązany uwzględnić następujące prace, operacje, czynności:

- pozyskanie niezbędnych materiałów i opracowanie projektu organizacji ruchu tymczasowego na czas prowadzenia robót,

- uzyskanie kompletu wymaganych do takiego projektu opinii, uzgodnień,

- przedłożenie zaopiniowanego w kompletnym zakresie projektu do zatwierdzenia przez organ zarządzający ruchem,

- wyniesienie w teren oznakowania w pełnym, kompletnym, czytelnym zakresie ujętym w zatwierdzonym projekcie,

- ciągłe utrzymanie w kompletności i czytelności wyniesionego w teren oznakowania tymczasowego przez cały okres prowadzenia prac tj. do czasu sporządzenia Protokołu odbioru zakresu rzeczowego prac objętych podpisaną z Wykonawcą umową.

UWAGA:

  - Oznakowanie tymczasowe stanowi własność Wykonawcy. Przyjmuje się, że wszelkie koszty wynikające z wypełnienia w pełnym zakresie zobowiązań opisanych powyżej w tym punkcie Wykonawca uwzględnił w dowolnej pozycji/pozycjach  kosztorysu ofertowego.

  - W podanym wyżej zakresie Wykonawca w ofercie określi ryczałtową kwotę za:

- opracowanie, uzgodnienie i zatwierdzenie w 2 oryginalnych egzemplarzach projektu docelowej organizacji ruchu,

- wykonanie w terenie w lokalizacji określonej w zatwierdzonym projekcie docelowej organizacji ruchu oznakowania poziomego – krawędziowego i linii przystankowych.

3.    Oznakowanie poziome należy wykonać zgodnie z technologią wymaganą specyfikacją   w terminie i w warunkach uzgodnionych z osobą nadzorującą zadanie z strony Zamawiającego. Uwzględnić w harmonogramie robót wykonanie oznakowania nie wcześniej niż po 14 dniach po wykonaniu warstwy ścieralnej jezdni

10.  SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

D-00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE

D-01.01.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-04.01.01	KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA

D-04.03.01	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

D-04.04.04 	PODBUDOWA Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO

D-05.03.05a	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA

D-05.03.05b	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIĄŻĄCA I WYRÓWNAWCZA

D-05.03.11	FREZOWANIE NAWIERZCHNI NA ZIMNO

D-06.01.05	UTWARDZENIE POBOCZY FREZOWINĄ

D-07.02.01	OZNAKOWANIE PIONOWE

D-07.01.01	OZNAKOWANIE POZIOME

D-08.02.02	CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ

D-08.03.01	BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE.