Załącznik 7.4. do SIWZ

SP.ZP.272.25.2018.II.DT

OPIS TECHNICZNY

ZADANIE – 4

Modernizacja drogi powiatowej  nr 1910D na odcinku 1,7 km w m. Pasikurowice – ul. Energetyczna do wiaduktu nad drogą ekspresową S8, gm. Długołęka

Wrocław, 09.03.2018r.

Opracowała: Aleksandra Górny, WDiT

1.  INWESTOR

Powiat Wrocławski, ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław

2.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem zamówienia jest remont drogi powiatowej nr 1910D (ul. Energetyczna) na odcinku 1,7 km  od skrzyżowania z drogą 1371D do wiaduktu nad drogą ekspresową nr S8.

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie nakładki bitumicznej po uprzednim sfrezowaniu istniejącej nawierzchni, utwardzenie pobocza oraz dostosowanie i wzmocnienie zjazdów z drogi. W pierwszej kolejności należy wykonać prace geodezyjne i wytyczyć zadanie w terenie ustalając granicę pasa drogowego. Na całym odcinku należy frezować nawierzchnie na średnią głębokość 8 cm, następnie wykonać warstwę profilującą z mieszanki  mineralno-asfaltowej o grubości po zagęszczeniu ok. 4 cm oraz warstwę ścieralną z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości po zagęszczeniu 4 cm. Na całym odcinku drogi należy wykonać poszerzenie jezdni do szerokości 5 m.

Zjazdy gruntowe należy utwardzić kruszywem, zjazdy z drogi do Zakładu Energetycznego wykonać w mieszance mineralno-asfaltowej. Zakłada się przebrukowanie zjazdów z kostki betonowej i płyt betonowych. Należy rozebrać istniejący bruk na szerokość wskazaną w terenie podnieść krawężnik od strony jezdni i wykonać ponowne zabrukowanie. Istniejące zjazdy bitumiczne zostaną wyremontowane poprzez wymianę nawierzchni mineralno – asfaltowej w obrębie pasa drogi nr 1910D oraz dopasowane wysokościowo do nowej nawierzchni jezdni.

W ramach prac zostanie rozebrane pobocze betonowe. Należy również uzupełnić pobocza kruszywem oraz wykonać utwardzenie poboczy gruntowych frezowiną. Inwestycja ma na celu poprawę stanu nawierzchni co wpłynie na bezpieczeństwo i komfort jazdy pojazdów.

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania na własny koszt projektu organizacji ruchu tymczasowego na czas prowadzenia robót i projektu organizacji ruchu docelowego, przedłożyć je do zatwierdzenia a następnie wprowadzić w terenie.

W obrębie inwestycji znajduje się przejazd kolejowy pod zarządem Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu. Przejazd kolejowy nie podlega remontowi. Wykonawca jest zobowiązany do pozyskania, przed przystąpieniem do robót, „Tymczasowego regulaminu prowadzenia ruchu kolejowego w czasie wykonywania robót".

3  ZAKRES ROBÓT

Zakres robót dla odcinka obejmuje:

- wykonanie robót przygotowawczych i pomiarowych,

- frezowanie istniejącej nawierzchni,

- rozebranie betonowego pobocza,

- wykonanie warstwy wyrównującej nawierzchnię,

- wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni,

- wykonanie nowej konstrukcji drogi na poszerzeniach,

- wzmocnienie zjazdów gruntowych,

- przebudowa istniejących zjazdów z kostki betonowej i płyt betonowych,

- remont istniejących zjazdów bitumicznych,

- wykonanie korytowania poboczy,

- uzupełnienie utwardzenia poboczy kruszywem,

- wzmocnienie poboczy frezowiną,

- montaż nowego oznakowania pionowego,

- wykonanie oznakowania poziomego,

- wywóz gruzu,

- wywóz urobku.

4  STAN ISTNIEJĄCY

Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej nr 1910D położony jest na obszarze gminy Długołęka, miejscowość Pasikurowice.

Bitumiczna nawierzchnia jezdni posiada spękania siatkowe i wykruszenia. Istniejące pobocze jest zawyżone i posiada na całej długości ubytki co prowadzi do niszczenia zarówno pobocza jak i jezdni. Średnia szerokość nawierzchni kształtuje się na poziomie 4,20 m. W obrębie inwestycji istnieją zjazdy gruntowe do posesji i na pola, zjazd z drogi gminnej i zjazd indywidualny z kostki brukowej oraz zjazd indywidualny z płyt betonowych. Na wysokości zjazdów bitumicznych do Zakładu Energetycznego znajduje się murowana wiata przystankowa.

Rysunek nr 1. Lokalizacja inwestycji

5. STAN PROJEKTOWY

Zakres prac prowadzonych na drodze powiatowej nr 1910D zakłada wykonanie prac geodezyjnych, frezowania istniejącej nawierzchni, ułożenie warstwy profilującej o gr 4cm i ścieralnej o grubości 4cm każda z warstw z masy mineralno-asfaltowej. Gruntowe pobocze zostanie uzupełnione kruszywem i utwardzone frezowiną. Zjazdy indywidualne do posesji i na pola należy wzmocnić kruszywem. Należy przebrukować zjazdy z kostki betonowej i płyt betonowych. Zakłada się rozebranie istniejącego bruku na szerokość wskazaną w terenie podniesienie krawężnika od strony jezdni i wykonanie ponownego zabrukowania. Zjazdy bitumiczne należy sfrezować w obrębie pasa drogowego a następnie poprzez ułożenie nowej warstwy wiążącej i/lub ścieralnej dopasować wysokościowo.

6. PARAMETRY TECHNICZNE

- standard techniczny: klasa L

- kategoria ruchu:  KR-2

- długość remontowanego odcinka: 1700mb

- szerokość jezdni istniejąca: 4,20  m

- spadek poprzeczny nawierzchni do uzyskania: 2%

- szerokość pobocza utwardzonego: 1,0 m

- spadek poprzeczny poboczy utwardzonych: 6%

7.  ROZWIĄZANIE SYTUACYJNE

Oś remontowanej drogi przyjęto w osi istniejącej drogi. Zakłada się podniesienie istniejącej niwelety drogi. Niweleta nie zostanie zmieniona w obszarze zabudowy jak również przejazdu kolejowego oraz w odległości do 20m od przejazdu kolejowego. Łącznie zakłada się wykonanie warstwy ścieralnej na powierzchni ok. 8 200 m2 tj. jezdnia wraz z poszerzeniem oraz zjazdy bitumiczne do Zakładu Energetycznego.

W ramach prowadzonych prac nie przewiduje się kolizji z uzbrojeniem podziemnym.

- WARSTWY KONSTRUKCYJNE

1.Zjazdy z drogi gminnej

- przebrukowanie istniejącego zjazdu.

2. Zjazdy indywidualne:

- przebrukowanie istniejących zjazdów z płyt betonowych oraz kostki betonowej,

- wykonanie wzmocnienia zjazdów z kruszywa – 15 cm.

3. Jezdnia i zjazdy bitumiczne

- warstwa ścieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC – 4 cm,

- warstwa wyrównująca  z mieszanki mineralno asfaltowej AC – 4 cm

4. Pobocze

- wzmocnienie frezowiną,

- nawierzchnia z kruszywa kamiennego o ciągłym uziarnieniu frakcji 0-31,5 – 15 cm,

5. Poszerzenie jezdni

- warstwa ścieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC – 4 cm,

- warstwa wiążąca  z mieszanki mineralno asfaltowej AC – 4 cm,

- warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego- 25 cm,

- warstwa ulepszonego podłoża z gruntu/kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2.5Mpa – 15 cm.

9.  TECHNOLOGIA ROBÓT

Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót należy dokonać ich wytyczenia i trwałego oznaczenia w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych .

Roboty rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe będą polegać na rozbiórce nawierzchni drogowych asfaltowych. Roboty rozbiórkowe gruntu w poboczach i na zjazdach gruntowych będą polegały na wykonaniu ścinki poboczy i koryta pod zjazdy na głębokości od 5- 15 cm oraz koryta pod poszerzenie jezdni na głębokości 48 cm. Wszystkie pozyskane w ten sposób materiały niepełnowartościowe należy wywieź w miejsce składowania tego typu odpadów (koszt po stronie Wykonawcy).

Materiały pełnowartościowe należy wykorzystać do wzmocnienia poboczy. Pozostałe materiały pełnowartościowe należy przekazać do Obwodu Drogowego w Sulimowie.

Oznakowanie pionowe i poziome

Należy wykonać  zamontowanie nowych znaków zgodnie z projektem organizacji ruchu docelowego.

Nawierzchnia bitumiczna

Wykonać w dwóch warstwach. Warstwa profilująca 4cm, warstwa ścieralna 4 cm, skropienie między warstwami.

10. OŚWIETLENIE ULICZNE

Zakładany zakres prac nie obejmuje zmian w zakresie oświetlenia ulicznego.

11.  ODWODNIENIE DROGI

Odwodnienie powierzchniowe pasa drogowego uzyskuje się poprzez spadki poprzeczne i podłużne nawierzchni jezdni w sposób obecnie funkcjonujący  oraz pobocze 6%.

12. ORGANIZACJA RUCHU

Wykonawca ma obowiązek przygotować na własny koszt projekt organizacji ruchu tymczasowego na czas prowadzenia robót i przedłożyć go do zatwierdzenia - można wykorzystać gotowe schematy organizacji ruchu. A następnie wprowadzić go w terenie.

Po stronie Wykonawcy leży wprowadzenie nowej organizacji ruchu docelowego. Projekt organizacji ruchu docelowego opracowuje Wykonawca i przekłada do zatwierdzenia.

13.  POZOSTAŁE ROBOTY I CZYNNIKI

Cały zakres robót zlokalizowany jest w istniejącym pasie drogi powiatowej. Prace budowlane  nie wprowadzą negatywnych zmian w funkcjonowaniu istniejącego środowiska, ponieważ  są  one zlokalizowane w użytkowym pasie drogi. Prace drogowe w tym ułożenie nowej nawierzchni jezdni mają na celu poprawę parametrów technicznych drogi oraz zapewnienie komfortowego przejazdu przedmiotową drogą. Roboty należy wykonywać zgodnie z przepisami, zasadami i normami obowiązującymi w tym zakresie.

14.  POZOSTAŁE ROBOTY I CZYNNIKI

Cały zakres robót zlokalizowany jest w istniejącym pasie drogi powiatowej. Prace budowlane  nie wprowadzą negatywnych zmian w funkcjonowaniu istniejącego środowiska, ponieważ  są  one zlokalizowane w użytkowym pasie drogi. Prace drogowe w tym ułożenie nowej nawierzchni jezdni mają poprawę parametrów technicznych drogi oraz zapewnienie komfortowego przejazdu przedmiotową drogą.

Roboty należy wykonywać zgodnie z przepisami, zasadami i normami obowiązującymi w tym zakresie.

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia technologia robót przy realizacji przedmiotu zamówienia zostaje opisana poprzez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia, Zamawiający informuje, iż zapis ten jest jedynie przykładowym i stanowi wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinny posiadać materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia poprzez zastosowanie materiałów równoważnych. Zamawiający przez podanie nazw własnych produktów, określa minimalne parametry techniczne, cechy użytkowe oraz jakościowe (m.in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie urządzeń, estetyka itp.) jakim powinny odpowiadać materiały równoważne, aby spełniały stawiane wymagania.

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) – Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca może, przy pomocy innych dokumentów wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymogi wynikające ze wskazanych norm lub odpowiednich specyfikacji technicznych.

15. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

D-M-00.00.00		WYMAGANIA OGÓLNE

D-01.00.00		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-04.03.01		OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

D-04.04.04	PODBUDOWA Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO

D-05.03.05a		NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA

ŚCIERALNA

D-05.03.05b	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIĄŻĄCA I WYRÓWNAWCZA

D-05.03.11		FREZOWANIE NAWIERZCHNI NA ZIMNO

D-07.01.01		OZNAKOWANIE POZIOME

D-07.02.01		OZNAKOWANIE PIONOWE

D-08.01.01		KRAWĘŻNIKI BETONOWE

D-08.02.02		CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

D-08.03.01		BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

D-08.04.01		WJAZDY I WYJAZDY Z BRAM