OPIS TECHNICZNY

Zadanie 1 - Modernizacja drogi powiatowej  na odcinku Bielany Wrocławskie – Domasław, gmina Kobierzyce, dawna K-8 o długości ok. 1160 m

Wrocław,  kwiecień 2018 r.

opracował:

Jan Sawzdargo

OD Mirosławice, Tel. 71 316 22 45

1.  INWESTOR

Powiat Wrocławski, ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław

2.  NAZWA ZADANIA

Modernizacja drogi powiatowej na odcinku Bielany Wrocławskie – Domasław, gmina Kobierzyce, dawna K – 8 o  długości ok. 1160.

3.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji nawierzchni drogi powiatowej, dawna K-8 na długości około 1160 m od końca nakładki, od strony Bielan Wrocławskich do początku nakładki w miejscowości  Domasław (za znakiem D-42) w gmina Kobierzyce.

Zakres robót wykonany będzie na istniejących szerokościach jezdni, zjazdów i poboczy w pasie drogowym (obręb Bielany Wrocławskie dz. 199dr, dz.232dr oraz obręb Domasław dz. 197dr). Zakres prac polegać będzie na sfrezowaniu na grubości śr. 8 cm nawierzchni bitumicznej jezdni remontowanego odcinka, a następnie wykonaniu warstwy wyrównawczo-wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej w ilości średnio100 kg/m², oraz warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości 4 cm. W przypadku różnicy rzędnych niwelety dla remontowanej jezdni należy wysokościowo dopasować istniejące skrzyżowania o nawierzchniach bitumicznych dróg gminnych poprzez ich wyrównanie. Zjazdy gruntowe należy utwardzić zagęszczonym kruszywem kamiennym o frakcji 0-31,5 mm. Należy również wykonać utwardzenie poboczy gruntowych frezowiną o średniej szerokości 70 cm i gr. 20 cm dopasowując ich powierzchnię wysokościowo do krawędzi jezdni (ze spadkiem 6%).

Zamierzenie to ma na celu polepszenie parametrów technicznych jezdni, walorów funkcjonalnych i użytkowych drogi oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu.

4.  ZAKRES  ROBÓT

Zakres robót dla odcinka obejmuje:

- wykonanie robót przygotowawczych i pomiarowych,

- wykonanie frezowania  istniejącej nawierzchni jezdni (poza przejazdem kolejowym – 20 m przed i za płytami najazdowymi od skrajnych szyn),

- wykonanie wykopów z wywozem urobku i utylizacją

- cięcie piłą nawierzchni bitumicznej

- oczyszczenie istniejącej podbudowy,

- profilowanie istniejącej podbudowy bitumicznej masą asfaltową w ilości 100 kg/m2,

- skropienie emulsją międzywarstwowo,

- wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z masy asfaltowej grubości 4cm,

- remont skrzyżowań  z drogami gminnymi w granicy pasa drogi - wymiana nawierzchni bitumicznej,

- utwardzenie kruszywem kamiennym 0-31,5 o grubości 20cm zjazdów gruntowych,

- utwardzenie  poboczy gruntowych na szerokości śr. 0,70 m  i grubości do 20 cm  frezowiną  pozyskaną z frezowania modernizowanej nawierzchni,,

- wywóz urobku we własnym zakresie Wykonawcy.

- wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego.

UWAGA:

Należy wysokościowo dopasować istniejące zjazdy oraz wyloty na skrzyżowaniach z drogami gminnymi do wysokości rzędnych nowej nawierzchni drogi powiatowej K-8.

Szczegółowy zakres prac  określają kosztorys ofertowy i opis techniczny.

Zamierzenia te mają na celu polepszenie stanu technicznego oraz walorów funkcjonalnych i użytkowych drogi, a także poprawę bezpieczeństwa ruchu użytkowników drogi.

5.   LOKALIZACJA INWESTYCJI

Powiat Wrocławski- Gmina Kobierzyce – dawna droga K-8

Na odcinku długości ok. 1160m od końca nakładki w miejscowości Bielany Wrocławskie  do początku nakładki w miejscowości Domasław (za znakiem D-42).

Lokalizacja zgodnie z załączoną mapą.

6.  STAN ISTNIEJĄCY

Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej dawna K-8 położony jest na obszarze gminy Kobierzyce pomiędzy miejscowościami Bielany Wrocławskie a miejscowością Domasław.

Bitumiczna nawierzchnia jezdni posiada na całej długości gęste spękania siatkowe, wykruszenia, zaniżenia w profilu podłużnym i poprzecznym oraz łaty bitumiczne po wykonanych remontach cząstkowych. Stan poboczy gruntowych na większości odcinków  jest dobry – miejscami jest zawyżony 5 – 10 cm ponad poziom jezdni . W związku z ułożeniem warstw mineralno asfaltowych  pobocza jezdni będą wymagać  wzmocnienia i należy wymienić grunt na frezowinę. Średnia szerokość nawierzchni jezdni wynosi 9,80m (pasy ruchu z pasami postoju) . Skrzyżowania z drogami gminnymi  oraz zjazdy na pola są o nawierzchni bitumicznej i gruntowej.

W ciągu przebiegu drogi znajduje się skrzyżowanie z linią kolejową nr 285, przejazd kategorii D       na działce nr 197 obręb Domasław o nawierzchni z płyt betonowych.

7. STAN PROJEKTOWY

Zakres prac modernizacyjnych drogi g ma na celu ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej na istniejącej szerokości zdegradowanej jezdni. Szerokość jezdni i oś jezdni przyjęto zgodnie z parametrami stanu istniejącego jezdni.  Zakres robót obejmuje  sfrezowanie  istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni na głębokość 8 cm , a następnie , na  całym odcinku ułożenie warstwy profilująco - wiążącej z mieszanki  mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/16 o grubości średniej po zagęszczeniu 4 cm  ( 100kg/m2), oraz warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości po zagęszczeniu 4cm z masy j.w. 0/11,2 (dla KR-2) . należy oczyścić  nawierzchnię jezdni przed  ułożeniem warstwy asfaltowej oraz wykonać skropienia emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m2 istniejącej podbudowy bitumicznej i warstwy profilującej.

W związku możliwością różnicy wysokościowej niwelety jezdni na skrzyżowaniach z drogami gminnymi  należy wysokościowo dopasować rzędne, a nawierzchnie z MMA . Zjazdy o nawierzchni gruntowej należy utwardzić zagęszczonym kruszywem kamiennym o frakcji 0-31,5 mm   na grubość 20 cm. Należy również  utwardzić pobocza gruntowe na długości remontowanego odcinka frezowiną  o średniej szerokości 70 cm i gr. 20 cm dopasowując ich powierzchnię wysokościowo do krawędzi jezdni (ze spadkiem  do 6%).

6. PARAMETRY TECHNICZNE

- standard techniczny: klasa Z

- kategoria ruchu:  KR-2

- długość remontowanego odcinka:1.160 km

- szerokość jezdni istniejąca: śr. 9,80 m

- spadek poprzeczny nawierzchni : projektowany

- szerokość pobocza utwardzonego: 0,70 m

- spadek poprzeczny poboczy utwardzonych: 6%

7.  ROZWIĄZANIE SYTUACYJNE

Oś remontowanej drogi przyjęto w osi istniejącej drogi. Nie podnosi się niwelety jezdni  na długości modernizowanej jezdni .  Łącznie zakłada się wykonanie warstwy ścieralnej na istniejącej szerokości jezdni na powierzchni ok. 11500 m2 dla długości ok.1160 m.

Pobocza i zjazdy wg opisu jak wyżej należy dowiązać  wysokościowo rzędnych  jezdni po remoncie.

W ramach prowadzonych prac nie przewiduje się kolizji z uzbrojeniem podziemnym .

- WARSTWY KONSTRUKCYJNE

  - Skrzyżowania z drogami gminnymi o nawierzchniach bitumicznych:

-  warstwa ścieralna z masy mineralno asfaltowej 0/11,2, gr. po zagęszczeniu średnio 6cm.

  - Zjazdy na drogi o nawierzchni gruntowej:

-   z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5 mm  o  grubości 20cm,

  - Pobocza:

-  nawierzchnie z pozyskanej frezowiny o  gr.  20 cm .

8.4.       Jezdnia:

-  warstwa profilująca z masy mineralno asfaltowej 0/16, gr. po zagęszczeniu średnio 4cm

(100kg/m2),

-  warstwa ścieralna z masy mineralno asfaltowej 0/11,2  gr. po zagęszczeniu 4cm.

9.  TECHNOLOGIA ROBÓT

Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót należy dokonać ich wytyczenia i trwałego oznaczenia w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych .

Roboty rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe będą polegać na rozbiórce nawierzchni drogowych asfaltowych o grubości  8 cm. Roboty rozbiórkowe gruntu w poboczach i zjazdach gruntowych będą  o głębokości  do 20cm. Wszystkie pozyskane w ten sposób materiały niepełnowartościowe należy wywieź w miejsce składowania tego typu odpadów. (koszt po stronie Wykonawcy).

Materiały pełnowartościowe należy przekazać do Obwodu Drogowego w Mirosławicach..

Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome tj. linie krawędziowe wąskie P-7c należy wykonać zgodnie z technologią wymaganą specyfikacją w terminie i warunkach uzgodnionych z osobą nadzorującą  zadanie ze strony Zamawiającego..

Oznakowanie pionowe

Należy utrzymać istniejące oznakowanie pionowe (chronić przed uszkodzeniem).

Odwodnienie i studnie

W ciągu drogi nie ma studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

Nawierzchnia bitumiczna

Wykonać w dwóch warstwach nawierzchnię z masy mineralno asfaltowej. Warstwa profilująco –wiążąca w ilości 100 kg/m2 (średnio ok. 4 cm), warstwa ścieralna z MMA 4 cm, skropienie między warstwami emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m2.

Oświetlenie uliczne

Zakładany zakres prac nie obejmuje zmian w zakresie oświetlenia ulicznego zachować.

Odwodnienie drogi

Odcinek drogi ujęty do remontu nie ma kanalizacji deszczowej, posiada rowy otwarte w dobrym stanie dla odbioru wód opadowych. Odwodnienie powierzchniowe pasa drogowego uzyskuje się poprzez spadki poprzeczne i podłużne nawierzchni jezdni oraz pobocze poprzez spadek  do istniejących rowów przydrożnych.

10. ORGANIZACJA RUCHU

Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt wykona, uzyska zatwierdzenie i wdroży projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót dla zadania (uwzględniający ruch pieszych), zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017r. poz. 784). Ponadto Wykonawca własnym staraniem i zgodnie z wyceną w złożonej ofercie wykona, uzyska zatwierdzenie i wdroży projekt docelowej organizacji ruchu zgodnie z ww. rozporządzeniem.

Wykonawca  w ww. zakresie jest zobowiązany uwzględnić następujące prace, operacje, czynności:

- pozyskanie niezbędnych materiałów i opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz projektu docelowej organizacji ruchu,

- uzyskanie kompletu wymaganych do takich projektów opinii, uzgodnień,

- przedłożenie zaopiniowanych w kompletnym zakresie projektów do zatwierdzenia przez organ zarządzający ruchem,

- wyniesienie i wykonanie w terenie oznakowania pionowego i poziomego w pełnym, kompletnym, czytelnym zakresie ujętym w zatwierdzonych projektach,

- ciągłe utrzymanie w kompletności i czytelności wyniesionego w teren oznakowania tymczasowego przez cały okres prowadzenia prac tj. do czasu sporządzenia Protokołu odbioru zakresu rzeczowego prac objętych podpisaną z Wykonawcą umową.

UWAGA :

- Oznakowanie tymczasowe stanowi własność Wykonawcy. Przyjmuje się, że wszelkie koszty wynikające z wypełnienia w pełnym zakresie zobowiązań opisanych powyżej w tym punkcie Wykonawca uwzględnił w dowolnej pozycji/pozycjach kosztorysu ofertowego.

- W podanym wyżej zakresie Wykonawca w ofercie określi  kwotę za:

- opracowanie, uzgodnienie i zatwierdzenie w dwóch oryginalnych egzemplarzach projektu docelowej organizacji ruchu,

- wykonanie w terenie , w lokalizacji określonej w zatwierdzonym projekcie docelowej organizacji ruchu kompletnego oznakowania  poziomego.

11.  POZOSTAŁE ROBOTY I CZYNNIKI

Zakres robót zlokalizowany jest w istniejącym pasie drogi powiatowej. Prace remontowo-budowlane  nie wprowadzą negatywnych zmian w funkcjonowaniu istniejącego środowiska, ponieważ  są  one zlokalizowane w użytkowym pasie drogi. Prace drogowe w tym ułożenie nowej nawierzchni jezdni mają na celu poprawę parametrów technicznych drogi oraz zapewnienie komfortowego przejazdu przedmiotową drogą.

Roboty należy wykonywać zgodnie z przepisami, zasadami i norami obowiązującymi w tym zakresie.

12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII ROBÓT

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia technologia robót przy realizacji przedmiotu zamówienia zostaje opisana poprzez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia, Zamawiający informuje, iż zapis ten jest jedynie przykładowym i stanowi wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinny posiadać materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia poprzez zastosowanie materiałów równoważnych. Zamawiający przez podanie nazw własnych produktów, określa minimalne parametry techniczne, cechy użytkowe oraz jakościowe (m.in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie urządzeń, estetyka itp.) jakim powinny odpowiadać materiały równoważne, aby spełniały stawiane wymagania.

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 tj. ) – Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca może, przy pomocy innych dokumentów wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymogi wynikające ze wskazanych norm lub odpowiednich specyfikacji technicznych.

13. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

D-M-00.00.00		WYMAGANIA OGÓLNE

D-01.01.00		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-04.03.01		OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

D-04.04.04	PODBUDOWA Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO

D-05.03.05a		NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO  WARSTW ŚCIERALNA

D-05.03.05b	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIĄŻĄCA I WYRÓWNAWCZA

D-05.03.11		FREZOWANIE NAWIERZCHNI NA ZIMNO

D-06.01.05	            UTWARDZENIE POBOCZY FREZOWINĄ

D-07.01.01                 OZNAKOWANIE POZIOME

Wrocław, kwiecień.2018 r.

Wykonał:

Jan Sawzdargo

OD Mirosławice , Tel.71 316 22 45