OPIS TECHNICZNY

Zadanie 4 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1942D ( ul. Trzech Lip)- obręb Zębice 
na odcinku długości do 1,7 km od skrzyżowania z drogą gminną ( działka nr 70/1) 
do końca miejscowości Sulęcin, gmina Siechnice

Wykonała : Renata Wołkowska

Obwód Drogowy w Sulimowie

1.  INWESTOR

Powiat Wrocławski, ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław.

2.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja drogi powiatowej nr 1942D (ul. Trzech Lip) od skrzyżowania
z drogą gminną dz. dr. 70/1 – obręb Zębice do końca miejscowości Sulęcin,  na odcinku ok. 1,7 km.

Lokalizacja  modernizacji nawierzchni .

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie nakładki bitumicznej po uprzednim sfrezowaniu istniejącej nawierzchni, utwardzenie pobocza oraz dostosowanie i wzmocnienie zjazdów z drogi, regulację studzienek kanalizacyjnych , w tym wymiana kratek wpustów klasy D400. W pierwszej kolejności należy wykonać prace geodezyjne i wytyczyć zadanie w terenie ustalając granicę pasa drogowego. Na całym odcinku należy frezować nawierzchnie na średnią głębokość 4cm, następnie wykonać warstwę profilującą z mieszanki  mineralno-asfaltowej o grubości po zagęszczeniu ok. 3 cm oraz warstwę ścieralną z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości po zagęszczeniu 4 cm. Zjazdy gruntowe indywidualne i na drogi gruntowe  należy utwardzić kruszywem, zjazdy z drogi bitumiczne wykonać w mieszance mineralno-asfaltowej.  Istniejące zjazdy bitumiczne zostaną wyremontowane poprzez wymianę nawierzchni mineralno – asfaltowej w obrębie pasa drogi nr 1942D oraz dopasowane wysokościowo do nowej nawierzchni jezdni.

Należy również uzupełnić pobocza kruszywem. Inwestycja ma na celu poprawę stanu nawierzchni co wpłynie na bezpieczeństwo i komfort jazdy pojazdów.

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania na własny koszt projektu organizacji ruchu tymczasowego na czas prowadzenia robót i projektu organizacji ruchu docelowego, przedłożyć je do zatwierdzenia a następnie wprowadzić w terenie.

Modernizacja nawierzchni wykonana będzie na istniejących szerokościach jezdni, zjazdów i poboczy w pasie drogowym (na działkach  dr. nr 70/2, 100/1 ,129). Wykonane prace prowadzić będą do zabezpieczenia konstrukcji jezdni przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych a tym samym polepszenia stanu technicznego oraz walorów funkcjonalno-użytkowych drogi.

3.  STAN ISTNIEJĄCY

Droga powiatowa nr 1942D od skrzyżowania z drogą gminną – działka nr 70/1 (ul. Trzech Lip- obręb Zębice)  położona jest w gminie Siechnice. Bitumiczna nawierzchnia jezdni posiada na całej długości drogi spękania siatkowe, wykruszenia, zaniżenia w profilu podłużnym i poprzecznym oraz duże ilości łat bitumicznych (łaty ,,grys z emulsją” oraz łaty z mas bitumicznych) po wykonanych remontach cząstkowych. Jezdnia jest zdegradowana. Występują  pobocza i o nawierzchni gruntowej  lub nawierzchni trawiastej.  Pobocza gruntowe po obu stronach na ogólnej długości ok.. 1,34 km są w stanie  dobrym – nawiązują się do krawędzi jezdni, na pozostałych odcinkach są przeważnie zawyżone od 5 cm do ok. 10 cm. W związku z ułożeniem warstw mineralno asfaltowych jezdni pobocza wymagać będą usunięcia nadmiaru gruntu i wykorytowania poniżej nowej krawędzi jezdni o 15 cm w celu wykonania poboczy wzmocnionych kruszywem kamiennym 0-31,5. Szerokość nawierzchni  jezdni jest  zmienna: od 5,4 do 5,7m, a lokalnie na kilku odcinkach o długościach 63m, o szerokościach 4,40 m.

Wjazdy na drogi gminne  w terenie niezabudowanym są o nawierzchni gruntowej , w terenie zabudowy  
są o nawierzchniach bitumicznych w granicy pasa drogowego drogi 1942D. W terenie niezabudowanym zjazdy do gruntów ornych oraz na drogi śródpolne są o nawierzchni gruntowej. W ciągu drogi w terenie niezabudowanym  występują lokalnie obustronne rowy przydrożne, Jezdnia w terenie niezabudowanym odwadniania jest powierzchniowo, na pobocza o nawierzchni trawiastej, a następnie infiltracją do podłoża gruntowego.   W ciągu drogi w miejscowości Zębice do obiektu mostowego występuje ciąg pieczy z materiału kamiennego na dł. 360 m i szer. 1,1m  .W miejscowości Sulęcin  nawierzchnia ograniczona jest opornikiem kamiennym. Droga ta jest drogą klasy L.

4.  ZAKRES ROBÓT

W ramach modernizacji drogi powiatowej planuje się wykonanie nowej nawierzchni drogi poprzez ułożenie dwóch warstw asfaltu (3cm+4cm) po uprzednim sfrezowaniu istniejącej nawierzchni, oraz utwardzenie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 o grubości 15 cm, a także  w granicach pasa drogowego drogi 1942D należy wysokościowo dopasować istniejące wjazdy na drogi, zjazdy do posesji i na pola, następująco: wjazdy i zjazdy wykonane z masy bitumicznej (\w granicy pasa drogowego drogi 1942D) wykonać na całej powierzchni zjazdu w masie asfaltowej o grubości 4 cm; zjazdy gruntowe należy utwardzić frezowiną o grubości 20cm,. Znajdujące się w jezdni kratki wpustów należy wyregulować i wymienić na kratki wpustów D400 w ilości 9 szt . Kratki muszą być wyregulowane wysokościowo do niwelety nowo powstałej nawierzchni jezdni. W zakresie robót jest również opracowanie projektu stałej organizacji ruchu oznakowania poziomego oraz wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego – liniami krawędziowymi P-7b,P-7c i P-7d oraz przejść dla pieszych P-10.

Zakres robót wykonany będzie w istniejącym pasie drogowym drogi 1942D (działki drogowe nr: 70/2, 100/1 129).

Zakres robót dla odcinka obejmuje:

- wykonanie robót przygotowawczych i pomiarowych geodezyjnych oraz geodezyjnych powykonawczych,

- frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni do 4cm

- wykonanie na istniejącej podbudowie warstwy wiążąco – profilującej z masy mineralno-asfaltowej AC11W  w ilości 75 kg/m2,

- wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni z masy mineralno-asfaltowej AC11S o grubości 4 cm          (w jezdni drogi i na włączeniach dróg oraz zjazdów bitumicznych) ,

- remont istniejących nawierzchni skrzyżowań i zjazdów o nawierzchniach bitumicznych – frezowanie technologiczne o gr. 4 cm i wykonanie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej AC11S o grubości 
4 cm,

- wykonanie remontów zjazdów o nawierzchni gruntowej na nawierzchnie utwardzone z frezowiny                        o grubości 20 cm do działek: gruntów rolnych i na drogi śródpolne, poprzez wykonanie korytowania zjazdów gruntowych ( w tym zawyżonych) - na głębokość od 10cm do 20cm,

- wykonanie utwardzenia poboczy – grubości 15 cm z kruszywa łamanego 0/31,5,poprzez wykonanie korytowania poboczy gruntowych ( w tym zawyżonych) o szer. 1,0m,

- wykonanie grubowarstwowego oznakowania poziomego - linii krawędziowych P-7c , P-7d ,P-7b oraz linii   przejść dla pieszych P-10 .

- wywóz gruzu i urobku we własnym zakresie Wykonawcy.

W POWYŻSZYM ZAKRESIE ZAWIERA SIĘ:

- przed ułożeniem w jezdniach w-wy wiążącej dokonanie mechanicznego oczyszczenia i skropienia emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m2,

- przed ułożeniem w jezdniach i na zjazdach w-wy ścieralnej dokonanie mechanicznego oczyszczenia                    i skropienia emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2,

- wykonanie(bez odcinków 15m na początku i końca zadania) na istniejącej po sfrezowaniu podbudowie jezdni dr nr 1942D warstwy wiążąco – profilującej z masy mineralno-asfaltowej  z AC11W  w ilości                    75 kg/m2 (śr. 3 cm) ,

- wykonanie na całym odcinku jezdni, tj. na włączeniach do dróg i na wykonanej  warstwie wiążąco – profilującej warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni z masy mineralno-asfaltowej AC11S o grubości 4 cm,

- korytowanie w poboczach gruntowych będzie łącznie z zawyżeniami gruntu do głębokości 10 cm poniżej nowej krawędzi jezdni, na szer. 1,0 m (dla wykonania utwardzonego pobocza z kruszywa łamanego o frakcji 0/31,5).Grunt z korytowania Wykonawca wywiezie do utylizacji na własny koszt lub wywiezie i zagospodaruje go we własnym zakresie,

- korytowanie w zjazdach gruntowych będzie łącznie z zawyżeniami gruntu do głębokości 20 cm poniżej nowej krawędzi jezdni, na powierzchniach istniejących zjazdów i grubości korytowania od 10cm do 20cm (dla wykonania utwardzonych zjazdów z uzyskanej frezowany o grubości 20cm). Grunt z korytowania Wykonawca wywiezie do utylizacji na własny koszt lub wywiezie i zagospodaruje go we własnym zakresie,

- oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznej wykonać na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowych wykonanych mechanicznie, oznakowanie gładkie. Przed wykonaniem oznakowania poziomego Wykonawca opracuje i zatwierdzi projekt stałej organizacji ruchu poziomego.

Przewiduje się, że roboty prowadzone będą systemem mechanicznym za pomocą odpowiednich maszyn budowlanych, a ok. 10%  narzędziami ręcznymi.

UWAGI:

Należy wysokościowo dopasować istniejące zjazdy oraz wloty na skrzyżowaniach z dróg gminnych do wysokości rzędnych nowej nawierzchni drogi powiatowej.

Zamierzenia te mają na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi.

5.  PARAMETRY TECHNICZNE

Droga powiatowa 1942D:

- standard techniczny: klasa L

- kategoria ruchu: KR2

- długość odcinka: ok. 1,7 km

- szerokość jezdni: zmienna od 5,4m do 5,7m (lokalnie odc. 63m, -4,4m,),

- szerokość pobocza gruntowego: 0,8m – 2,0m

- spadek poprzeczny nawierzchni do uzyskania: 2%

- spadek poprzeczny poboczy utwardzonych: 6%

6.  ROZWIĄZANIE SYTUACYJNE

Oś drogi przyjęto w osi drogi istniejącej. Niweleta jezdni ulegnie podniesieniu w wyniku ułożenia dodatkowych warstw bitumicznych o ok. 3cm (lokalnie  do 5cm, uzależnione od  cm frezowania profilującego istniejącej jezdni). Istniejące szerokości nawierzchni: jezdni, zjazdów, włączeń na skrzyżowaniach dróg nie ulegną zmianie. Przewiduje się nawiązanie wysokościowe z istniejącymi zjazdami prywatnym, publicznymi oraz skrzyżowaniami. W związku z podniesieniem niwelety jezdni należy wykonać regulację wysokościową poboczy i zjazdów wg opisu jak wyżej i połączyć je z nowymi wysokościowo krawędziami jezdni. Łącznie zakłada się wykonanie warstwy ścieralnej na powierzchni ok. m2  9405,0 dla długości 1,7 km.

W ramach prowadzonych prac nie przewiduje się kolizji z uzbrojeniem podziemnym.

7.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, TECHNOLOGII ROBÓT

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia lub jego załącznikach, technologia robót przy realizacji przedmiotu zamówienia zostaje opisana poprzez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia, Zamawiający informuje, iż zapis ten jest jedynie przykładowym i stanowi wskazanie dla Wykonawcy, jakie cechy powinny posiadać materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia poprzez zastosowanie materiałów równoważnych. Zamawiający przez podanie nazw własnych produktów, określa minimalne parametry techniczne, cechy użytkowe oraz jakościowe (m.in.:  wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie urządzeń, estetyka itp.), jakim powinny odpowiadać materiały równoważne, aby spełniały stawiane wymagania.

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  
(Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) – Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm europejskich ocen technicznych, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa 
w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust.3 ustawy prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca może, przy pomocy innych dokumentów wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymogi wynikające ze wskazanych norm lub odpowiednich specyfikacji technicznych.

8.  POZOSTAŁE ROBOTY I CZYNNIKI

Cały zakres robót zlokalizowany jest w istniejącym pasie drogi powiatowej. Prace budowlane                             nie wprowadzą negatywnych zmian w funkcjonowaniu istniejącego środowiska, ponieważ  są  one zlokalizowane w użytkowym pasie drogowym. Ułożenie dodatkowych warstw bitumicznych ma na celu wzmocnienie istniejących konstrukcji jezdni oraz zapewnienie komfortowego przejazdu drogą powiatową. Odwodnienie powierzchniowe pasa drogowego uzyskuje się poprzez normowe spadki poprzeczne nawierzchni jezdni ( 2% ) oraz poboczy ( 6% ). Wody opadowe odbierane są przez istniejące rowy.

Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót należy dokonać ich wytyczenia i trwałego oznaczenia w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych .

Roboty rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe będą polegać na rozbiórce nawierzchni drogowych asfaltowych o grubości  6cm. Roboty rozbiórkowe gruntu w poboczach i zjazdach gruntowych będą o głębokości od 5cm do 22 cm. Wszystkie pozyskane w ten sposób materiały niepełnowartościowe należy wywieźć  w miejsce składowania tego typu odpadów. (koszt po stronie Wykonawcy).

Roboty należy wykonywać zgodnie z przepisami, zasadami i norami obowiązującymi w tym zakresie.

9.  ORGANIZACJA RUCHU

Należy utrzymać istniejące oznakowanie pionowe.

Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt wykona, uzyska zatwierdzenie i wdroży schematyczny projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót (uwzględniający ruch pieszych) oraz projekt docelowej organizacji ruchu (oznakowanie poziome), zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784). Wykonawca w tym zakresie jest zobowiązany uwzględnić następujące prace, operacje, czynności:

- pozyskanie niezbędnych materiałów i opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz projektu docelowej organizacji ruchu,

- uzyskanie kompletu wymaganych do takich projektów opinii, uzgodnień,

- przedłożenie zaopiniowanych w kompletnym zakresie projektów do zatwierdzenia przez organ zarządzający ruchem,

- wyniesienie i wykonanie w terenie oznakowania poziomego  w pełnym, kompletnym, czytelnym zakresie ujętym w zatwierdzonych projektach,

- ciągłe utrzymanie w kompletności i czytelności wyniesionego w teren oznakowania tymczasowego przez cały okres prowadzenia prac tj. do czasu sporządzenia protokołu odbioru zakresu rzeczowego prac objętych podpisaną z Wykonawcą umową.

UWAGA:

  - Oznakowanie tymczasowe stanowi własność Wykonawcy. Przyjmuje się, że wszelkie koszty wynikające
z wypełnienia w pełnym zakresie zobowiązań opisanych powyżej w tym punkcie Wykonawca uwzględnił w dowolnej pozycji/pozycjach  kosztorysu ofertowego.

  - W podanym wyżej zakresie Wykonawca w ofercie określi kwotę za:

- opracowanie, uzgodnienie i zatwierdzenie w 2 oryginalnych egzemplarzach projektu docelowej organizacji ruchu,

- wykonanie w terenie w lokalizacji określonej w zatwierdzonym projekcie docelowej organizacji ruchu oznakowania poziomego – krawędziowego, linii przystankowych, przejść dla pieszych                         .

3    Oznakowanie poziome należy wykonać zgodnie z technologią wymaganą specyfikacją   w terminie               i w warunkach uzgodnionych z osobą nadzorującą zadanie z strony Zamawiającego. Uwzględnić w harmonogramie robót wykonanie oznakowania nie wcześniej niż po 14 dniach po wykonaniu warstwy ścieralnej jezdni.

10.  SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

D-00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE

D-01.01.00	ROBOTY POMIAROWE

D-04.01.01	KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA

D-04.03.01	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

D-05.03.05a	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA

D-05.03.05b	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIĄŻĄCA I

WYRÓWNAWCZA

D-05.03.11	FREZOWANIE NAWIERZCHNI NA ZIMNO

D-06.01.05	UTWARDZENIE POBOCZY FREZOWINĄ

D-07.01.01	OZNAKOWANIE POZIOME

D-02.00.00 	ROBOTY ZIEMNE

D-03.02.01a	REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK