# P o w i a t   W r o c ł a w s k i

ul. Podwale 28

50-040 Wrocław

Znak sprawy: NR SP.DT.3421.P1N-46/2007

## „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1935D na odcinku od ronda dr. W-395 do drogi 
nr 1939D w miejscowości Radomierzyce, gmina Święta Katarzyna, na długości 
ok. 1187 mb”

Pytanie 1:

„Zamawiający przewiduje wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm o uziarnieniu 0/12,8. Jakie uziarnienie przewiduje zamawiający w przypadku warstwy wiążącej gr. 3 cm i jaką kategorię ruchu posiada remontowana droga?”

## Odpowiedź 1:

Uziarnienie w przypadku warstwy wiążącej o gr. 3 cm, przewidziane przez zamawiającego wynosi 0/12,8. Remontowana droga posiada kategorię ruchu KR3.

Termin składania ofert nie ulega zmianie.